| Methods: | ISO 1833 |
| --- | --- |
| Qualitative: | Polyester/Nylon/Lyocell/Cotton/Rayon |
| Reagent: |  |
| Microscope view: |  |
| Other character: |  |

| Equipment: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Section: |  | Trial # 1 |  | Trial # 2 |  | Average | Correct | MR | Rate(%) |
|  | Sum | 2.0250 | 100.00% | 2.1640 | 100.00% | 100.00% |  |  | 100.00% |
| {Yarn #1} | Cotton | 1.0000 | 49.38% | 1.0000 | 46.21% | 47.80% | 1.00 | 0.00% | 22.28% |
| {Yarn #2} | Rayon | 1.0250 | 50.62% | 1.1640 | 53.79% | 52.20% | 1.00 | 0.00% | 24.33% |
| {Yarn #3} | T/N/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polyester | 2.2410 | 23.31% | 2.5640 | 46.07% | 34.69% | 1.00 | 0.00% | 16.17% |
|  | Nylon | 1.7690 | 49.38% | 1.5670 | 46.21% | 47.80% | 1.00 | 0.00% | 22.28% |
|  | Lyocell | 0.7690 | 37.98% | 0.5670 | 26.20% | 32.09% | 1.00 | 0.00% | 14.95% |

| Test Result: | 24.2% Rayon | Recommendation: | 25% Rayon | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Based on moisture regain weight: | 22.3% Cotton |  | 22% Cotton |  |
|  | 22.3% Nylon |  | 22% Nylon |  |
|  | 16.2% Polyester |  | 16% Polyester |  |
|  | 15.0% Lyocell |  | 15% Lyocell | 耐久标： |
|  |  |  |  | 其他标： |
|  |  |  |  | 页面： |
|  |  |  |  | 综合： |

| Remark: |  |  |
| --- | --- | --- |